Figura 1- Localização da área de estudo e respectivas unidades geológicas.

Figura 2- (a, b) Amostragem de brita de graduações variadas; (c) Acondicionamento e transporte das amostras em etapas distintas de campo.

Figura 3- Conjunto de amostras de mão (esquerda) e detalhes microscópicos (direita): BAS- microgabro exibindo baixo grau de sericitização e/ou saussuritização; CVG- gnaisse também pouco alterado; MOR- monzogranito Morungaba exibindo arranjo equidimensional dos minerais e baixo grau de alteração dos feldspatos; ITU- monzogranito Itu de granulação grossa e pronunciada alteração intempérica dos feldspatos e TNO- monzogranito Terra Nova de granulação média e grau médio de sericitização/saussuritização principalmente nos feldspatos.

Figura 4- Resultados dos ensaios de índices físicos

Figura 5- Correlação entre Is e RCU (Modificado de Al-Harthi, 2001). Tracejado em azul indica valores mínimos/máximos de Is50 e, no tracejado em vermelho, a estimativa dos respectivos valores de RCU para as rochas estudadas..

Figura 6- Registro fotográfico das amostras da rocha (granito Terra Nova - TNO) que apresentou a maior perda  de massa nos ensaios de ciclagem com solução de sulfato de sódio: a, c, e aspecto visual das amostras após o 10º, 20º e 40º ciclos  e respectivos detalhes em b microfissuras e cavidades de dissolução de minerais opacos/sulfetos, d microfissuras e rachaduras mais evidentes e f, g, h fragmentos com fissuras e rachaduras mais intensas.

Tabela 1- Ensaios e respectivos valores esperados para agregados para uso em lastros ferroviários.

| Ensaio | Norma | Valores limites |
| --- | --- | --- |
| Análise petrográfica | NBR 7389 – Parte 2 (ABNT, 2009) | Padrão |
|  | NBR 15845 – Parte 1 (ABNT, 2015) |  |
| Massa específica | NBR 5564 – Anexo B (ABNT, 2014) | Mínimo 2,5 g/cm³ |
| Porosidade máxima |  | Máximo 1,5% |
| Absorção de água |  | Máximo 0,8% |
| Compressão Uniaxial | NBR 5564 – Anexo D (ABNT, 2014) | Mínimo 100 MPa |
| Abrasão Los Angeles | NBR NM 51 (ABNT, 2001) | Máximo 30% |
| Impacto Treton | NBR 5564 – Anexo E (ABNT, 2014) | Máximo 25% |
| Resistência à intempérie | NBR 5564 – Anexo C (ABNT, 2014) | Máximo 10% |

Tabela 2- Resumo dos índices físicos das rochas estudadas.

| Rocha | ρa (kg/m³) | ηa (%) | αa (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| TNO | 2,614 | 1,1 | 0,43 |
| MOR | 2,620 | 0,85 | 0,32 |
| ITU | 2,638 | 0,59 | 0,22 |
| CVG | 2,755 | 0,72 | 0,26 |
| BAS | 2,996 | 0,78 | 0,26 |

LEGENDA: BAS- Intrusivas básicas, CVG- Complexo Varginha Guaxupé, MOR- Granito Morungaba, ITU- Granito Itu, TNO- Granito Terra Nova. ρa: massa específica aparente; ηa: porosidade aparente; αa: absorção de água.

Tabela 3- Síntese dos resultados de ensaios mecânicos: carga pontual (Is50), resistências à  abrasão Los Angeles P  e ao choque (impacto) Treton T

| Rocha | Is50 |  | P |  |  | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MPa) | Status | (%) | Status (a) | Status (b) | (%) | Status (a) |
| BAS | 9,6 | R | 13,4 | R | R | 11,7 | R |
| CVG | 7,0 | R | 16,2 | R | R | 17,6 | R |
| MOR | 10,7 | R | 16,2 | R | R | 18,7 | R |
| ITU | 7,5 | R | 31,3 | NR | NR | 54,0 | NR |
| TNO | 9,6 | R | 23,0 | R | R | 32,5 | NR |

Legenda: BAS- Intrusivas básicas, CVG- Complexo Varginha Guaxupé, MOR- Granito Morungaba, ITU- Granito Itu, TNO- Granito Terra Nova, TIC- Granito Tico-Tico, TAI- Granito Taipas, CAN-0- Granito Cantareira Oeste, CAN-L- Granito Cantareira Leste; R- Recomendado, NR- Não Recomendado; a e b correspondem ao status do material comparado aos limites máximos recomendados pelas normas NBR 5564 (ABNT, 2014) e EN 13450 (DIN, 2013), respectivamente.

Tabela 4- Exame visual das amostras cicladas em solução de sulfato de sódio / secagem em estufa.

| Rocha | Ciclo 10 | Ciclo 20 | Ciclo 30 | Ciclo 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS | Leve OXI | OXI dos fragmentos; em 4 deles observam-se FIS (1) e RAC (3) mais evidentes | OXI dos fragmentos; em 5 deles notou-se FIS (4) e RAC (1) mais evidentes, mas pouco pronunciadas | Fragmentos com leve OXI; idem ciclo 30; com presença de boxworks sub-milimétricos decorrentes da OXI e LIXIV de minerais opacos (sulfetos?). |
| CVG | Leve OXI | OXI dos fragmentos; em 1 deles aresta cortada por RAC ortogonal ao bandamento. | OXI dos fragmentos; idem ciclo 20. | OXI dos fragmentos; idem ciclo 20. |
| MOR | Leve OXI | OXI pouco pronunciada; localmente cavidades de dissolução (opacos). Pequena FIS (1) podendo evoluir para LAS; fratura natural começando a abrir, podendo evoluir para RAC/FRAG. | Idem ciclo 20; em fragmentos FIS (1) e RAC (2) pouco pronunciadas. | Idem ciclos 20/30; OXI pouco pronunciada com lixiviação/alteração pouco mais evidente de minerais máficos e/ou opacos (?). |
| ITU | Leve OXI; algumas fraturas com incipiente alteração. | OXI e DESC nos minerais máficos; em 3 fragmentos FIS e condições para evoluir para LAS e/ou FRAG. | Idem ciclo 20; 5 fragmentos com pequenas FIS (2) e RAC (3) mais evidentes; em 1 deles LAS podendo evoluir para PM | OXI mais intensa; FIS (4), RAC (3) e LAS mais evidente em 1 fragmento. |
| TNO | Microfissuras mais evidentes; cavidades de dissolução dispersas; 1 fragmento lascado. | Alteração mais intensa em todas as amostras; disseminação de boxworks (provável oxidação de opacos - sulfetos?), FIS e RAC evidentes em 6 fragmentos; 1 deles com intensa FRAG. | Idem ciclo 20; FIS evidenciadas em vários fragmentos; 1 com intensa FRAG e 3 com RAC bem marcadas, mas não muito pronunciadas. | OXI intensa e FIS em todas as amostras; RAC (6) pronunciada; disseminação de boxworks (sulfeto?) e 1 fragmento muito FRAG; |

Legenda: BAS- Intrusivas básicas, CVG- Complexo Varginha Guaxupé, MOR- Granito Morungaba, ITU- Granito Itu, TNO- Granito Terra Nova; OXI- Oxidação, FIS- Fissura ou fissuraçao; RAC- Rachadura; LAS-Lasqueamento; FRAG-Fragmentação.